1.11. ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы строительные нерудные |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м3 | 319 | 376 | 424 | 424 | 445 | 447 | 485 |
| в процентах к предыдущему году | 114,0 | 117,9 | 112,7 | 100,2 | 104,9 | 100,3 | 108,5 |
| в том числе галька, гравий, щебень |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м3 | 177 | 208 | 235 | 230 | 241 | 224 | 224 |
| в процентах к предыдущему году | 109,5 | 117,5 | 113,1 | 97,9 | 104,5 | 92,9 | 100,4 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный |  |  |  |  |  |  |  |
| млрд. условных кирпичей | 5,5 | 6,3 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 6,7 | 5,6 |
| в процентах к предыдущему году | 104,7 | 116,4 | 112,3 | 102,9 | 104,2 | 90,4 | 83,0 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |  |  |  |  |  |  |  |
| млрд. условных кирпичей | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 3,8 | 2,7 |
| в процентах к предыдущему году | 99,6 | 109,4 | 110,7 | 105,1 | 109,8 | 84,5 | 71,6 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. т | 50,4 | 56,2 | 61,7 | 66,5 | 69,1 | 62,1 | 54,9 |
| в процентах к предыдущему году | 113,8 | 111,5 | 109,9 | 107,8 | 103,9 | 89,8 | 88,5 |
| Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона |  |  |  |  |  |  |  |
| млрд. условных кирпичей | 5,2 | 5,9 | 7,4 | 8,1 | 9,2 | 9,1 | 7,9 |
| в процентах к предыдущему году | 159,7 | 113,5 | 125,5 | 109,5 | 113,6 | 98,8 | 87,1 |

Продолжение табл. 1.11

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. условных кирпичей | 673 | 735 | 796 | 826 | 722 | 597 | 498 |
| в процентах к предыдущему году | 112,2 | 109,2 | 108,3 | 103,8 | 87,4 | 82,8 | 83,4 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м3 | 21,8 | 23,6 | 25,6 | 27,2 | 27,2 | 22,3 | 21,3 |
| в процентах к предыдущему году | 121,9 | 108,3 | 108,6 | 106,3 | 100,0 | 82,0 | 95,5 |
| Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер) |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. условных плиток | 1044 | 933 | 633 | 663 | 476 | 395 | 446 |
| в процентах к предыдущему году | 98,3 | 89,4 | 67,8 | 104,7 | 71,8 | 83,0 | 112,8 |
| Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м2 | 472 | 502 | 530 | 511 | 503 | 489 | 474 |
| в процентах к предыдущему году | 106,0 | 106,4 | 105,7 | 96,2 | 98,6 | 97,1 | 97,1 |
| Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м2 | 59,6 | 71,8 | 67,8 | 63,4 | 82,5 | 99,6 | 108 |
| в процентах к предыдущему году | 142,5 | 120,5 | 94,3 | 93,5 | 130,1 | 120,8 | 108,0 |
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м2 | 147 | 141 | 150 | 178 | 176 | 139 | 140 |
| в процентах к предыдущему году | 112,7 | 95,9 | 106,4 | 118,7 | 98,9 | 79,3 | 100,8 |
| Блоки оконные в сборе (комплектно) |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| в процентах к предыдущему году | 102,2 | 87,1 | 89,3 | 99,1 | 98,8 | 74,8 | 98,2 |
| Блоки дверные в сборе (комплектно) |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м2 | 10,8 | 10,4 | 13,6 | 15,5 | 13,2 | 12,1 | 10,6 |
| в процентах к предыдущему году | 123,5 | 96,7 | 130,8 | 114,0 | 84,9 | 92,0 | 87,0 |
| Паркет щитовой деревянный прочий |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м2 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 5,3 |
| в процентах к предыдущему году | 99,8 | 133,9 | 108,8 | 95,6 | 91,5 | 87,2 | в 2,2р |
| Окна и их коробки, подоконники полимерные |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м2 | 21,0 | 23,6 | 26,4 | 27,9 | 26,4 | 23,2 | 21,3 |
| в процентах к предыдущему году | 150,4 | 112,6 | 111,7 | 105,7 | 94,6 | 88,1 | 91,8 |
| Двери и их коробки полимерные |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. м2 | 996 | 962 | 1080 | 1138 | 1136 | 984 | 1083 |
| в процентах к предыдущему году | 121,8 | 96,6 | 112,3 | 105,4 | 99,8 | 86,7 | 110,0 |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м2 | 57,4 | 61,4 | 65,6 | 70,4 | 71,6 | 76,7 | 71,9 |
| в процентах к предыдущему году | 109,3 | 107,0 | 106,9 | 107,3 | 101,7 | 107,1 | 93,7 |
| Плитки керамические фасадные |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. м2 | 756 | 1508 | 2282 | 2686 | 3229 | 3171 | 3410 |
| в процентах к предыдущему году | в 3,8р. | 199,5 | 151,4 | 117,7 | 120,2 | 98,2 | 107,5 |
| Плитки керамические для полов |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м2 | 70,0 | 83,6 | 88,2 | 92,6 | 93,2 | 91,8 | 92,3 |
| в процентах к предыдущему году | 107,6 | 119,4 | 105,7 | 105,0 | 100,6 | 98,6 | 100,6 |
| Линолеум на текстильной подоснове |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. м2 | 59,2 | 61,7 | 68,0 | 66,2 | 71,1 | 61,8 | 68,0 |
| в процентах к предыдущему году | 115,1 | 104,2 | 110,2 | 97,4 | 107,3 | 87,0 | 109,9 |
| Изделия санитарно-технические из керамики |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. шт. | 11,5 | 12,4 | 12,7 | 13 | 12,7 | 13,9 | 14,6 |
| в процентах к предыдущему году | 108,4 | 107,8 | 102,6 | 102,4 | 97,7 | 109,6 | 105,2 |